附件2：

2016年服装产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 生产单位 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市彩韵嘉商贸有限公司 | 花料叠门襟垂坠小衫 | 图案 | 号型:160/84Y(07) 款号:116117582161 一等品 | 2016-02 | 同受检单位 | 可分解致癌芳香胺染料 |
| 2 | 深圳市十二篮服饰有限公司 | 女裤 | - | 合格品 | 2015-06-20 | 同受检单位 | 1.耐水色牢度 2.耐汗渍色牢度 |
| 3 | 深圳市赫伽尔苑制衣有限公司 | 连衣裙 | 图案 | 号型:均码 款号:156LBJ302 合格品 | 2015-06 | 同受检单位 | 1.耐水色牢度 2.耐汗渍色牢度 |
| 4 | 深圳市泰莲娜时装设计有限公司 | 女装连衣裙 | - | 175/96A | 2015-11-01 | 同受检单位 | 1.耐水色牢度 2.耐汗渍色牢度 |
| 5 | 深圳市赫伽尔苑制衣有限公司 | 连衣裙(绿色) | 图案 | 号型:15(170/96A) 款号:T2421LAJ452 合格品 | 2015-04 | 同受检单位 | 1.耐水色牢度 2.耐汗渍色牢度 |
| 6 | 深圳市诺菲妮服装有限公司 | 女真丝连衣裙 | - | 一等品 | 2016-01-20 | 同受检单位 | 1.耐水色牢度 2.耐汗渍色牢度 |
| 7 | 宏珏高级时装股份有限公司 | 丝绸裤 | - | 合格品 | 2015-04-15 | 同受检单位 | 耐水色牢度 |